MECHANICAL ANALYSIS of ISS30 HIGH SILICA SAND

PRODUCT:  0.25-0.8mm Synthetics sand

APPLICATION: Synthetic Carpet infill sand

DATE :  28/11/2018

SIZE RANGE :  0.25-0.8mm

| SIEVE SIZE | WEIGHT | % RETAINED | % PASSING |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.850 | 1 | 0.3 | 99.7 |
| 0.600 | 28 | 8.8 | 90.9 |
| 0.500 | 33 | 10.4 | 80.5 |
| 0.250 | 252 | 79.5 | 1.0 |
| 0.125 | 3 | 0.9 | 0.1 |
| PAN | - | - | - |